大力神磁致伸缩磁棒物理性能表

| 项目Item | 指标Index |
| --- | --- |
| 磁致伸缩系数 （λ// ） | ≤1500*10-6(40kA/m;5-10MPa) |
| 杨氏模量 Young's Modulus | (2.5 ～ 3.5)×1010N/m2 |
| 抗压强度 Compressive Strength | ≥750MPa |
| 抗拉强度 Tensile Strength | ≥28MPa |
| 密度 Density | ≥9.25g/cm3 |
| 热膨胀系数 Thermal Expansion Coefficient | (8 ～ 12)×10-6/℃ |
| 居里温度 Curie Temperature | 380℃ |
| 磁弹性藕合因数 Coupling Factor | 0.6 ～ 0.75 |
| 声速 Sound Velocity | 1640 ～ 1940 m/s |
| 响应速度 Response Time | ＜1µs |
| 能量密度 Energy Density | 14 ～ 25kJ/m3 |
| 相对磁导率 Relative Permeability | 3 ～ 15 |
| 电阻率 Conductivity | 60×10-8Ω.m |
| 比热 Heat Capacity | 0.35kJ/kg.k |
| 使用温度 Operating Temperature | -40 ～ 150℃ |
| 响应频带Response Range of Frequency | 1～40KHz |
| 保质期Shelf life | 20 years |
| 包装方法：外包装用硬质材料，内垫高密度海绵或软质抗震材料。 |
| 储存条件：通风干燥无腐蚀气体场所或真空状态。 |

制造商 : 湖南创一电子科技股份有限公司

电话 : +86 (0738) 8515591

传真：+86（0738）8529099

电邮： cyge@cyge.com.cn

网址：www.cyge.com.cn