烛式过滤器

技术要求

需求一览表及技术规格

需求一览表

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 主要技术规格 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烛式过滤器 | 6台 | 见技术规格 | 河南新乡 |

1.目的：

采购纤维素（Lyocell）溶液过滤器设备

2.范围：

技术改造项目

3.内容:

3.1过滤器数量：6台

3.2 系统概述：

过滤器：由滤芯、筒体、电动熔体阀门以及相关部件组成。将纤维素溶液中的固体颗粒、凝胶粒子等过滤出来。具体参数见技术要求。

3.3设备性能要求：

国内领先水平。供方提供的设备必须满足需方提出的有关技术要求，并能在需方提供的条件下长期稳定运行。

3.4过滤器技术要求：

| 序号 | 类别 | 指标范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤介质 | 纤维素溶液 |  |
| 2 | 介质密度 | 1200kg/m3 |  |
| 3 | 介质黏度 | 1000-5000Pa.S | 90℃零切黏度 |
| 4 | 过滤精度 | 20μm |  |
| 5 | 过滤面积 | 35 M2 |  |
| 6 | 过滤材料 | 烛型褶皱式金属烧结毡 | 贝卡尔特 |
| 7 | 与物料接触材质 | 304不锈钢 |  |
| 8 | 最高工作压力 | 20.0 MPa |  |
| 9 | 最大压差 | 10.0 MPa |  |
| 10 | 正常切换压差 | ≤6.0 MPa |  |
| 11 | 夹套水压力 | 0.4 MPa |  |
| 12 | 设计温度 | 150℃ |  |
| 13 | 加热方式 | 热水循环加热，水源加热分区合理 |  |
| 14 | 焊缝处理 | 射线检测无损伤 |  |

3.5 电气部分

进出口配套温度、压力测试元件、进出口电动控制熔体阀等，可引入DCS监控。

3.6 配套件要求

3.6.1过滤滤芯：烛型褶皱式金属烧结毡滤芯，选用进口贝卡尔特，规格及数量60*850*48*20nm芯/组，滤芯要求毡与骨架分离式便于清洗，需保证毡的强度便于组装保证密封性。（设计时需提供详细方案）

3.6.2 过滤器配备进出口熔体截止阀（电动式），整体阀内无死角，阀体密封性能良好，使用寿命长。

3.6.3 排污取样阀，排气放料阀，为手动操作，满足以上要求。

3.7 过滤器其它要求：

3.7.1 过滤器内过滤部件更换便捷、更换后部件中物料里的溶剂便于进行回收。

3.7.2与物料接触所有部件表面粗糙度 Ra0.8，熔体通道无滞留区、死区和慢区。

3.7.3过滤器内与物料接触的部件材质不能存在铁、铜等金属离子。设备出厂前要求检查，并提供记录。

3.7.4整体实验合格，然后整机出厂，不得到现场进行组装。

3.7.5过滤器芯的护网与滤芯两端密封头点焊一起，来增加滤芯强度，满足密封性要求。

3.7.6过滤器滤筒进出口、筒盖等密封要求三元乙丙材质。

3.7.7滤筒底部花盘设计要求导流更合理，中间部分要打孔设计。

3.7.8滤器进出口配对法兰尺寸进行确认并要求密封垫片为不锈钢齿型垫片。

3.7.9滤器底部排料抽屉取消，并设计预留较好空间便于清理滤器下口端面胶体。

3.7.10要求滤器进出口配压力、温度测点.

3.7.11外形尺寸要求：

说明:

1、滤器进、出口法兰高度中心距为1095mm。

2、法兰端面(含阀门)至滤器中心距离≤1542mm。

3、滤器进口法兰中心离设备底部出厂高度≤1150mm。现场滤器进口法兰中心离地面高度1350mm,留200mm余量做底座。

4、滤器外形尺寸≤1250mm。

5、滤器进、出口法兰带配对法兰，法兰连接管路的尺寸为内管φ127x13.5mm，外夹套保温管φ168.3x3.6mm。

3.8  设备主要供货范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 6 | 台 | 含6套过滤室、6套滤芯（288根）及6只夹套、6套排污阀和6套排气放料阀、机架等完整设备 |
| 2 | 电动切换阀 | 12 | 台 | 电动厂家：常州辅机、开关型、防爆等级dⅡBT4、及防护等级IP65等， |
| 3 | 过滤室 | 6 | 套 |  |
| 4 | 主机进出口配套法兰 | 12 | 片 | 规格见说明 |

注：配拆卸工具及必要的密封配件等。

3.9 验收标准：

1. 在正常切换压差下（≤6.0 MPa）使用时，过滤性能正常，无内漏、短路、外漏等影响过滤性能的现象。

2. 熔体通道无滞留区、死区和慢区。

3. 考核试车设备联机投用后，一年内切换操作正常，无泄漏，各项指标符合技术附件的要求。

4. 交付文件清单及质保期：

4.1：交付文件清单：

| 1 | 提交设备布置图（包括地脚螺栓定位尺寸、基础载荷清单），设备外形尺寸图；管口方位图；设备荷重条件图、设备开孔留洞条件图。 | 合同生效后7天提交电子版 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电气位置安装图 | 合同生效10天提供，电子版一份。 |
| 3 | 电缆规格表 |  |
| 4 | 合格证 | 设备交货提供，纸质版1正2副，电子版一份。 |
| 5 | 装配图、部件图、易损件明细表、产品说明书、操作说明书 | 设备交货提供，纸质版3份，电子版一份。 |
| 6 | 控制系统配置、仪表及传感器清单。 | 合同生效后10日提交电子版 |
| 7 | 电气原理图，电气连接图（含电缆清单），电器元件表，完整的控制系统源程序（带注释），变量地址表。 |  |

4.2供货周期：合同签订后6周内运到需方公司。

4.3质保期：设备的质量保证期为设备调试运行合格后的12个月或设备交货后的18个月，以先到期为准。

5、设备监制、组装试运转及验收：

5.1合同生效后，乙方在设备制造阶段定期反馈制造进度情况，甲方根据设备制造情况，认为有必要可安排人员赴乙方现场进行监制，或参加质量检测和预组装试车。

5.2设备安装调试过程中要严格按<<冶金机械设备安装工程施工及验收规范>>进行，润滑部位涂装足够的润滑油。

5.3严格执行国家、行业通用技术标准和规范。

5.4设备安装调试完毕由甲方组织相关单位(设计、安装、监理)按照验收标准进行整体验收。