《普通混凝土配合比设计规程》

配合比计算案例

某高层办公楼的基础底板设计使用C30等级混凝土，采用泵送施工工艺。根据《普通混凝土配合比设计规程》（以下简称《规程》）JGJ 55的规定，其配合比计算步骤如下：

1、原材料选择

结合设计和施工要求，选择原材料并检测其主要性能指标如下：

（1）水泥

选用P.O 42.5级水泥，28d胶砂抗压强度48.6MPa，安定性合格。

（2）矿物掺合料

选用F类II级粉煤灰，细度18.2%，需水量比101%，烧失量7.2%。

选用S95级矿粉，比表面积428m2/kg，流动度比98%，28d活性指数99%。

（3）粗骨料

选用最大公称粒径为25mm的粗骨料，连续级配，含泥量1.2%，泥块含量0.5%，针片状颗粒含量8.9%。

（4）细骨料

采用当地产天然河砂，细度模数2.70，级配II区，含泥量2.0%，泥块含量0.6%。

（5）外加剂

选用北京某公司生产A型聚羧酸减水剂，减水率为25%，含固量为20%。

（6）水

选用自来水。

2、计算配制强度

由于缺乏强度标准差统计资料，因此根据《规程》表4.0.2选择强度标准差σ为5.0MPa。

表4.0.2   标准差σ值（MPa）

| 混凝土强度标准值 | ≤C20 | C25~C45 | C50~ C55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Σ | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

采用《规程》中公式4.0.1-1计算配制强度如下：

（4.0.1-1）

式中：fcu,0——混凝土配制强度（MPa）；

fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值，这里取混凝土的设计强度等级值（MPa）；

σ——混凝土强度标准差（MPa）。

计算结果：C30混凝土配制强度不小于38.3MPa。

3、确定水胶比

（1）矿物掺合料掺量选择（可确定3种情况，比较技术经济）

应根据《规程》中表3.0.5-1的规定，并考虑混凝土原材料、应用部位和施工工艺等因素来确定粉煤灰掺量。

表3.0.5-1  钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量

| 矿物掺合料种类 | 水胶比 | 最大掺量（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 采用硅酸盐水泥时 | 采用普通硅酸盐水泥时 |
| 粉煤灰 | ≤0.40 | 45 | 35 |
|  | ＞0.40 | 40 | 30 |
| 粒化高炉矿渣粉 | ≤0.40 | 65 | 55 |
|  | ＞0.40 | 55 | 45 |
| 钢渣粉 | － | 30 | 20 |
| 磷渣粉 | － | 30 | 20 |
| 硅灰 | － | 10 | 10 |
| 复合掺合料 | ≤0.40 | 65 | 55 |
|  | ＞0.40 | 55 | 45 |

注：1  采用其它通用硅酸盐水泥时，宜将水泥混合材掺量20%以上的混合材量计入矿物掺合料；

2  复合掺合料各组分的掺量不宜超过单掺时的最大掺量；

3  在混合使用两种或两种以上矿物掺合料时，矿物掺合料总掺量应符合表中复合掺合料的规定。

综合考虑：方案1为C30混凝土的粉煤灰掺量30%。

方案2为C30混凝土的粉煤灰掺量30%，矿粉掺量10%。

方案3为C30混凝土的粉煤灰掺量25%，矿粉掺量20%。

（2）胶凝材料胶砂强度

胶凝材料胶砂强度试验应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671规定执行，对3个胶凝材料进行胶砂强度试验。也可从《规程》中表5.1.3选取所选3个方案的粉煤灰或矿粉的影响系数，计算fb。

表5.1.3  粉煤灰影响系数（(f）和粒化高炉矿渣粉影响系数（(s）

| 掺量（%） 种类 | 粉煤灰影响系数(f | 粒化高炉矿渣粉影响系数(s |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 0.85～0.95 | 1.00 |
| 20 | 0.75～0.85 | 0.95～1.00 |
| 30 | 0.65～0.75 | 0.90～1.00 |
| 40 | 0.55～0.65 | 0.80～0.90 |
| 50 | - | 0.70～0.85 |

注：1  采用Ⅰ级粉煤灰宜取上限值。

2  采用S75级粒化高炉矿渣粉宜取下限值，采用S95级粒化高炉矿渣粉宜取上限值，采用S105级粒化高炉矿渣粉可取上限值加0.05。

3  当超出表中的掺量时，粉煤灰和粒化高炉矿渣粉影响系数应经试验确定。

检测或计算结果：

方案1实测掺加30%粉煤灰的胶凝材料28d胶砂强度为35.0MPa。

方案2根据表5.1.3选取粉煤灰和矿粉影响系数，计算胶凝材料28d胶砂强度fb＝0.70×1.0×48.6＝34.0MPa

方案3根据表5.1.3选取粉煤灰和矿粉影响系数，计算胶凝材料28d胶砂强度fb＝0.75×0.98×48.6＝35.7MPa

（3）水胶比计算

利用《规程》中公式5.1.1计算实际水胶比如下：

（5.1.1）

式中：  W/B——混凝土水胶比；

(a、(b——回归系数，按本规程第5.1.2条的规定取值；

fb——胶凝材料28d胶砂抗压强度（MPa），可实测，且试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671执行；也可按本规程第5.1.3条确定。

由于没有回归系统统计资料，所以按《规程》中表5.1.2选取(a、(b。

表5.1.2  回归系数（(a、(b）取值表

| 粗骨料品种 系数 | 碎石 | 卵石 |
| --- | --- | --- |
| (a | 0.53 | 0.49 |
| (b | 0.20 | 0.13 |

计算结果：方案1掺加30%粉煤灰时混凝土的水胶比为0.442；

方案2掺加30%粉煤灰和10%矿粉时混凝土的水胶比为0.430；

方案3掺加25%粉煤灰和20%矿粉时混凝土的水胶比为0.450。

4、计算用水量

确定坍落度设计值为180mm。根据《规程》第5.2节规定计算用水量步骤如下：

（1）塑性混凝土单位用水量

根据《规程》中表5.2.1-2选择单位用水量。满足坍落度90mm的塑性混凝土单位用水量为210kg/m3（插值）。

表5.2.1-2  塑性混凝土的用水量（kg/m3）

| 拌合物稠度 | 卵石最大公称粒径（mm） | 碎石最大公称粒径（mm） |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 指标 | 10.0 | 20.0 | 31.5 | 40.0 | 16.0 | 20.0 | 31.5 | 40.0 |
| 坍落度 （mm） | 10～30 | 190 | 170 | 160 | 150 | 200 | 185 | 175 | 165 |
|  | 35～50 | 200 | 180 | 170 | 160 | 210 | 195 | 185 | 175 |
|  | 55～70 | 210 | 190 | 180 | 170 | 220 | 205 | 195 | 185 |
|  | 75～90 | 215 | 195 | 185 | 175 | 230 | 215 | 205 | 195 |

注：1 本表用水量系采用中砂时的取值。采用细砂时，每立方米混凝土用水量可增加5kg～10kg；采用粗砂时，可减少5kg～10kg。

2 掺用矿物掺合料和外加剂时，用水量应相应调整。

（2）推定未掺外加剂时混凝土用水量

以满足坍落度90mm的塑性混凝土单位用水量为基础，按每增大20mm坍落度相应增加5 kg/m3用水量来计算坍落度180mm时单位用水量m′w0＝（180-90）/20*5+210＝232.5kg/m3。

（3）掺外加剂时的混凝土用水量

利用《规程》中公式5.2.2计算掺外加剂时的混凝土用水量如下：

（5.2.2）

计算结果：混凝土单位用水量为174kg/m3。

5、计算胶凝材料用量

根据上述水胶比和单位用水量数据，根据《规程》中公式5.3.1计算胶凝材料用量如下：

（5.3.1）

式中：mw0——计算配合比每立方米混凝土的用水量（kg/m3）；

m′w0——未掺外加剂时推定的满足实际坍落度要求的每立方米混凝土用水量（kg/m3），以本规程表5.2.1-2中90mm坍落度的用水量为基础，按每增大20mm坍落度相应增加5 kg/m3用水量来计算；

β——外加剂的减水率（％），应经混凝土试验确定。

计算结果：方案1混凝土的胶凝材料用量为394kg/m3；

方案2混凝土的胶凝材料用量为405kg/m3；

方案3混凝土的胶凝材料用量为387kg/m3。

6、计算外加剂用量

选定C30混凝土的A型减水剂掺量为1.0%，根据《规程》中公式5.2.3计算外加剂用量如下：

（5.2.3）

式中： ma0 ——计算配合比每立方米混凝土中外加剂用量（kg/m3）；

mb0 ——计算配合比每立方米混凝土中胶凝材料用量（kg/m3）,计算应符合本规程5.3.1条的规定；

βa——外加剂掺量（%）,应经混凝土试验确定。

计算结果：方案1混凝土的外加剂单位用量为3.94kg/m3；

方案2混凝土的外加剂单位用量为4.05kg/m3；

方案3混凝土的外加剂单位用量为3.87kg/m3。

7、计算矿物掺合料用量

根据上述确定的粉煤灰和矿粉掺量，根据《规程》中公式5.3.2分别计算粉煤灰和矿粉用量如下：

（5.3.2）

式中：mf0 ——计算配合比每立方米混凝土中矿物掺合料用量（kg/m3）；

βf——矿物掺合料掺量（%），可结合本规程3.0.5条和5.1.1条的规定确定。

计算结果：方案1混凝土的粉煤灰用量为118kg/m3；

方案2混凝土的粉煤灰和矿粉用量分别为122kg/m3和41kg/m3。

方案3混凝土的粉煤灰和矿粉用量分别为97kg/m3和77kg/m3。

8、计算水泥用量

根据胶凝材料用量、粉煤灰用量，根据《规程》中公式5.3.3计算水泥用量如下：

（5.3.3）

式中：mc0 ——计算配合比每立方米混凝土中水泥用量（kg/m3）。

计算结果：方案1混凝土的水泥用量为276kg/m3；

方案2混凝土的水泥用量为243kg/m3。

方案3混凝土的水泥用量为213kg/m3。

9、计算砂率

根据《规程》中表5.4.2的规定，初步选取坍落度60mm时砂率值为31%（插值）。随后按坍落度每增大20mm、砂率增大1％的幅度予以调整，得到坍落度180mm混凝土的砂率βs＝（180-60）/20+31%＝37%。即，

计算结果：坍落度180mm的C30混凝土砂率为37%。

表5.4.2  混凝土的砂率（％）

| 水胶比 | 卵石最大公称粒径（mm） | 碎石最大粒径（mm） |
| --- | --- | --- |
|  | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 16.0 | 20.0 | 40.0 |
| 0.40 | 26～32 | 25～31 | 24～30 | 30～35 | 29～34 | 27～32 |
| 0.50 | 30～35 | 29～34 | 28～33 | 33～38 | 32～37 | 30～35 |
| 0.60 | 33～38 | 32～37 | 31～36 | 36～41 | 35～40 | 33～38 |
| 0.70 | 36～41 | 35～40 | 34～39 | 39～44 | 38～43 | 36～41 |

注：1  本表数值系中砂的选用砂率，对细砂或粗砂，可相应地减少或增大砂率；

2  采用人工砂配制混凝土时，砂率可适当增大；

3  只用一个单粒级粗骨料配制混凝土时，砂率应适当增大。

10、计算粗细骨料用量

根据《规程》规定的质量法计算混凝土配合比，假定C30混凝土容重为2400kg/m3。则粗、细骨料用量应按式（5.5.1-1）计算；砂率应按式（5.5.1-2）计算：

（5.5.1-1）

（5.5.1-2）

式中：mg0——计算配合比每立方米混凝土的粗骨料用量（kg/m3）；

ms0——计算配合比每立方米混凝土的细骨料用量（kg/m3）；

βs——砂率（％）；

mcp——每立方米混凝土拌合物的假定质量（kg），可取2350 kg/m3～2450 kg/m3。

计算结果：方案1混凝土的砂和石子用量分别为678kg/m3和1154kg/m3。；

方案2混凝土的砂和石子用量分别为673kg/m3和1147kg/m3。

方案3混凝土的砂和石子用量分别为680kg/m3和1158kg/m3。

11、调整用水量

扣除液体外加剂的水份， C30混凝土实际单位用水量计算结果为：

方案1混凝土的调整用水量为171kg/m3；

方案2混凝土的调整用水量为171kg/m3；

方案3混凝土的调整用水量为171kg/m3。

12、试拌配合比（共计3个方案的配合比）

综上所述，计算得到C30混凝土的试拌配合比如下表所示：

表 计算试拌配合比,kg/m3

| 序号 | 强度等级 | 胶凝材料 | 水泥 | 粉煤灰 | 矿粉 | 粗骨料 | 细骨料 | 减水剂 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30 | 394 | 276 | 118 | 0 | 1154 | 678 | 3.94 | 171 |
| 2 | C30 | 405 | 243 | 122 | 41 | 1147 | 673 | 4.05 | 171 |
| 3 | C30 | 399 | 213 | 97 | 77 | 1158 | 680 | 3.87 | 171 |

13、技术经济比较

14、试配